中远远扬H42-30环氧面漆-各色16

※产品概述

·两罐装环氧面漆

·VOC小于280g/1

※用途

·一种硬质装饰面漆

·用于水线以上部位

·用于新造船，维修保养及在航保养

※产品信息

体积固体份              67%±3%

光泽度                  无光

标准膜厚                100微米干膜厚（150微米湿膜厚）

理论涂布率              6.7平方米/公升，在标准膜厚时

4.6平方米/千克，在标准膜厚时

混合比率                4：1（质量比）

2.2：1（体积比）

施工方法

无气喷涂                 推荐使用

喷嘴尺寸          0.38-0.53mm

出口压力          ≥17Mpa

有气喷涂                 喷嘴尺寸          1.5-2.0mm

出口压力          ≥0.4Mpa

刷涂/辊涂                 仅用于小面积。需多道涂层以达规定膜厚

稀释剂                   不推荐使用，在特殊情况下，使用HX-501（最多不超过总量的5%）

设备清洗剂              HX-501

熟化时间                 10℃        25℃       35℃

60min       20min      10min

干燥参数                 10℃          25℃         35℃

表干                      8h            4h           3h

实干                     36h           20h          16h

混合后施工时间            6h            4h           2h

复涂参数                               底材温度

10℃          25℃         35℃

复涂下列产品时            Min  Max  Min  Max   Min  Max

中远H42-30                30h  14d   20h   7d    16h   5d

贮存                      贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25℃的条件下贮存期为12个月以上

（应以实际检验结果为准）

装卸                      小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格                  甲组分   20公升容器装12千克/12.0公升

乙组分   10公升容器装5千克/5.4公升

闪点                      甲组分        乙组分      混合漆

大于31℃      大于29℃   大于31℃

中远涂料研制开发的重防腐系列涂料采用国际先进配方及现代化设备生产,它是具有国际领先水平的高性能专业防腐涂料。它的问世为人类成功解决一系列防腐问题找到了一条途径，本系列产品可广泛用于船舶军舰,桥梁及工程等一切构件的防腐作业。

※表面处理

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

采用高压淡水冲洗或一般淡水冲洗，以合适为准，并按照SSPC-SP1溶剂清理标准除

去所有油或油脂、可溶性污染物以及其他外来物质。

新造船/大修

中远H42-81应始终施工在推荐的底漆涂层配套上。底漆表面应干燥且无任何污染物。

中远H42-81必须在规定的复涂间隔时间内进行施工。破损、损坏等区域应处理至规定的标准，并在施工前预涂底漆。

维修/在航保养

中远H42-81应始终施工在推荐的底漆涂层配套上。底漆表面应干燥且无任何污染物。

中远H42-81必须在规定的复涂间隔时间内进行施工。破损、损坏等区域应处理至规

定的标准，并在施工前预涂底漆。

※限定

该产品在5℃以下不完全固化。

为获取最大性能，固化温度应为10℃以上。

通常，与所有的环氧基涂料一样，中远H42-81暴露于紫外光下会出现粉化现象。

在好天气下施工。环境相对湿度在85%以下，待涂表面的温度必须在露点以上至少

3℃。

干燥时间和复涂间隔可能会由于现场的因素而有所改变。

避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，施工时注意做好

通风及防火措施。

※责任声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身

质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。

z

电话：0592-2295250；2295251

网址：http：//www.coscoat.com

邮箱：coscoat@163.com