中远远扬H46-07环氧油舱漆-红色/灰色25

※产品概述

·两罐装无溶剂环氧漆，不含沥青

·VOC小于5/1

※用途

·一种高性能环氧涂料，用于除航空燃油舱外的油舱作防锈漆

·用于新造船及船舶的维修和保养

※产品信息

体积固体份              932%

光泽度                  半光

标准膜厚                150膜厚（160湿膜厚）

理论涂布率              6.2/公升，在标准膜厚时

3.6/千克，在标准膜厚时

混合比率                3：1（质量比）

13：6（体积比）

施工方法

双组分高压无气喷涂       预热35~50℃（夏秋），40~60℃（冬春）

稀释量            0~5℃

喷嘴口径         0.68-0.89mm

出口压力          ＞35Mpa

有气喷涂                 不推荐使用

刷涂/辊涂                推荐使用

设备清洗剂               HX-501

熟化时间                 10℃          25℃          35℃

10min         0min          0min

干燥参数                 5℃          15℃          25℃          35℃

表干                     4h             2h           1h           30min

实干                     36h            24h          20h          16h

混合后施工时间           1h             45min        30min        20min

复涂参数                               底材温度

5℃          15℃        25℃         35℃

复涂下列产品时           Min   Max   Min  Max   Min  Max   Min  Max

中远H45-02              24h   14d    20h  10d    16h   7d    12h   5d

贮存                  贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25℃的条件下贮存期为12个月以上

（应以实际检验结果为准）

装卸                  小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格              甲组分   20公升容器装24千克/13公升

乙组分   4公升容器装8千克/6公升

闪点                  不适用

中远涂料研制开发的重防腐系列涂料采用国际先进配方及现代化设备生产,它是具有国际领先水平的高性能专业防腐涂料。它的问世为人类成功解决一系列防腐问题找到了一条途径，本系列产品可广泛用于船舶军舰,桥梁及工程等一切构件的防腐作业。

※表面处理

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

采用高压淡水冲洗或一般淡水冲洗，以合适为准，并按照SSPC-SP1溶剂清理标准除

去所有油或油脂、可溶性污染物以及其他外来物质。

在需要处，除去焊渣并磨光焊缝和锐边。

焊缝和损坏区域应喷砂清理至Sa2.5（GB 8923-1988）。完整的车间底漆应采用清

扫级喷砂处理至国际标准AS3（JSRA SSPC：1984）或采用动力工具处理至St3(GB

8923-1988)标准。

对于喷砂处理过的区域，应在氧化发生之前进行底漆施工，如果确实发生了氧化，整个氧化的区域应重新喷砂处理至上面所指定的标准。

对PVB（聚乙烯醇缩丁醛）和未经认可的车间底漆，表面应喷砂至Sa2.5（GB 8923-

1988）标准。

对于环氧铁红车间底漆，应保证整个底漆表面清洁且干燥。焊缝和损坏区域应处理至规定标准。

大修

磨料喷砂清理至Sa2.5(GB 8923-1988)标准。如在喷砂和施工之间发生氧化，表

面应再行喷砂至规定的图片标准，喷砂清理过程中暴露出来的表面缺陷，应打磨、嵌

填或采用合适的方法进行处理。

维修

※限定

该产品在0℃以下不完全固化。

为获取最大性能，固化温度应为5℃以上。

在好天气下施工。环境相对湿度在85%以下，待涂表面的温度必须在露点以上至少3℃。

干燥时间和复涂间隔可能会由于现场的因素而有所改变。

皮肤、眼睛不得接触本品，施工时注意做好通风及防火措施。

※责任声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身

质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。

z

电话：0592-2295250；2295251

网址：http：//www.coscoat.com

邮箱：coscoat@163.com