中远远扬SN99-01丙烯酸聚脂面漆-各色38

※产品概述

·两罐装脂肪族丙烯酸聚氨酯面漆

·提供极佳的耐久性、保光性和保色性

·VOC小于395g/1

※用途

·用于水上部位的装饰面漆

·用于新造船、维修、保养及在航保养

※产品信息

体积固体份               56%±3%（根据颜色而定）

光泽度                   有光

标准膜厚                 60微米干膜厚（107微米湿膜厚）

理论涂布率               9.3平方米/公升，在标准膜厚时

7.4平方米/千克，在标准膜厚时

混合比率                 10：1（质量比）

8.4：1（体积比）

施工方法

无气喷涂                推荐使用

喷嘴尺寸          0.38-0.53mm

出口压力          ≥17Mpa

有气喷涂                喷嘴尺寸          1.5-2.0mm

出口压力          ≥0.4Mpa

刷涂/辊涂               仅用于小面积。需多道涂层以达规定膜厚

稀释剂                  不推荐使用，在特殊情况下，使用HS-2（最多不超过总量的5%）

设备清洗剂              HS-2

熟化时间                不需熟化

干燥参数

-5℃          5℃          25℃         35℃

表干                   4h           2h            40min       30min

实干                   48h          24h           8h           6h

混合后施工时间         12h          8h            4h           4h

复涂参数                               底材温度

-5℃        10℃           25℃         35℃

复涂下列产品时         Min  Max  Min  Max    Min  Max      Min  Max

中远SN99-01           48h  14d   24h   10d    8h    7d       6h    5d

贮存                  贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25℃的条件下贮存期为12个月以上

（应以实际检验结果为准）

装卸                  小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格              甲组分  20公升容器装20千克/15.7公升

乙组分  4公升容器装2千克/1.9公升

闪点                  甲组分       乙组分       混合漆

大于31℃   大于28℃     大于31℃

中远涂料研制开发的重防腐系列涂料采用国际先进配方及现代化设备生产,它是具有国际领先水平的高性能专业防腐涂料。它的问世为人类成功解决一系列防腐问题找到了一条途径，本系列产品可广泛用于船舶军舰,桥梁及工程等一切构件的防腐作业。

※表面处理

新造船/大修

722-SN99-01应始终施工在推荐的底漆涂层配套上。底漆表面应无任何污染物，中远SN99-01应在规定的复涂间隔时间内进行施工（请查阅相关产品说明书）。破损、损坏等区域应处理至规定的标准并在施工中远SN99-01之前涂上底漆。

维修/在航保养

中远SN99-01应始终施工在推荐的底漆涂层配套上。底漆表面应无任何污染物，中远SN99-01应在规定的复涂间隔时间内进行施工（请查阅相关产品说明书）。破损、损坏等区域应处理至规定的标准并在施工中远SN99-01之前涂上底漆。

※限定

该产品不推荐用于浸水使用。

采用刷涂和辊涂施工，对于某些颜色，可能需要施工二道中远S99-01才能达到均匀遮盖，特别是施工在深色底漆上。

低温、高湿及施工或施工后立即发生冷凝，可能会导致涂膜无光和情能差。过早浸入池水中会引起变色，特别是深颜色及处于低温下。

在好天气下施工。环境相对湿度在85%以下，待涂表面的温度必须在露点以上至少3℃。

干燥时间和复涂间隔时间可能会由于现场的因素而有所改变。

为获得最佳性能，建议充分搅拌并放罢10-30min。

避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，施工时注意做好

通风及防火措施。

※责任声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身

质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。

z

电话：0592-2295250；2295251

网址：http：//www.coscoat.com

邮箱：coscoat@163.com