中远远扬AF3-1水性膨胀阻燃涂料-白色40

※产品概述

·单组份水性涂料，无毒、无味的环保型产品

※用途

·可涂覆于钢材、木材表面起阻燃作用

※产品信息

标准膜厚                 115微米干膜厚（160微米湿膜厚）

理论涂布率               6平方米/千克，在标准膜厚时

施工方法                 需多道涂刷以达规定膜厚

干燥参数

5℃          15℃         35℃

表干                     4h           3h           2h

实干                     48h          36h          24h

复涂参数                               底材温度

10℃        25℃            35℃

复涂下列产品时             Min   Max     Min   Max       Min  Max

中远AF3-1                 48h   不限     36h   不限       24h   不限

中远WQF-2                48h   不限     36h   不限       24h   不限

贮存                  贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25℃的条件下贮存期为12个月以上

（应以实际检验结果为准）

装卸                  小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格             20公升容器装20千克

中远涂料研制开发的重防腐系列涂料采用国际先进配方及现代化设备生产,它是具有国际领先水平的高性能专业防腐涂料。它的问世为人类成功解决一系列防腐问题找到了一条途径，本系列产品可广泛用于船舶军舰,桥梁及工程等一切构件的防腐作业。

※表面处理

用SR-820D水性清洗液清除表面的任何油污，再用湿抹布擦拭，达到表面清洁、无任何污染物。

※限定

该产品适宜的施工温度为5~30℃，相对湿度不高于85%，在相对狭小，自然通风不良的舱室等场地施工时，要求强制通风8小时以上。

不得在有雾、雨、雪情况下施工，待涂表面的温度必须在露点以上3℃。

严禁在涂膜实干前，踩趟或污染被涂表面，也不得进行后道涂料涂装。

※责任声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身

质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。

z

电话：0592-2295250；2295251

网址：http：//www.coscoat.com

邮箱：coscoat@163.com