中远远扬EB1黑色潜艇船壳漆-黑色49

※产品概述

·两罐装环氧伪装型船壳漆，漆膜干燥快，耐海水性能、耐久性能优异

·VOC小于400g/1

※用途

·用于潜艇水上部位钢质船体的伪装面漆

·用于新造船及船舶的维修和保养

※产品信息

体积固体份               78%±2%

光泽度                   无光

标准膜厚                 60微米干膜厚（77微米湿膜厚）

理论涂布率               13.0平方米/公升，在标准膜厚时

10.2平方米/千克，在标准膜厚时

混合比率                 3：1（质量比）

2．28：1（体积比）

施工方法

无气喷涂                推荐使用

喷嘴尺寸          0.38-0.53mm

出口压力          ≥17Mpa

有气喷涂                喷嘴尺寸          2.0-3.0mm

出口压力          ≥0.4Mpa

刷涂/辊涂               仅用于小面积。需多道涂层以达规定膜厚

稀释剂                  不推荐使用，在特殊情况下，使用HX-32（最多不超过总量的5%）

设备清洗剂              HX-32

熟化时间               10℃            25℃           35℃

40min           20min          10min

干燥参数

10℃            25℃             35℃

表干                    3h              1h              45min

实干                    30h             4h              2h

混合后施工时间          6h              4h              2h

复涂参数                               底材温度

10℃             25℃          35℃

复涂下列产品时           Min   Max      Min  Max       Min  Max

中远EB1                 30h    10d      20h  7d         12h   4d

贮存                  贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25℃的条件下贮存期为12个月以上（应以实际检验结果为准）

装卸                  小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格              甲组分  20公升容器装15千克/10.5公升

乙组分  10公升容器装5千克/5.43公

闪点                  甲组分          乙组分            混合漆

大于29℃        大于28℃         大于29℃

中远涂料研制开发的重防腐系列涂料采用国际先进配方及现代化设备生产,它是具有国际领先水平的高性能专业防腐涂料。它的问世为人类成功解决一系列防腐问题找到了一条途径，本系列产品可广泛用于船舶军舰,桥梁及工程等一切构件的防腐作业。

※表面处理

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

采用高压淡冲洗或一般淡水冲洗，并按照SSPC-SP1 溶剂清理标准除去所有油或油脂、可溶性污染物以及其他外来物质。

新造船/大修

中远EB1应始终施工在推荐的底漆涂层配套上。底漆表面应干燥且无任何污染物。

中远EB1必须在规定的复涂间隔时间内进行施工。破损、损坏等区域应处理至规定的标准，并在施工前预涂底漆。

维修/在航保养

中远EB1应始终施工在推荐的底漆涂层配套上。底漆表面应干燥且无任何污染物。

中远EB1必须在规定的复涂间隔时间内进行施工。破损、损坏等区域应处理至规定的标准，并在施工前预涂底漆。

特别注意事项

当用中远EB1复涂在处于复涂延长期的中远EB1上时，涂层之间理想的附着力。只有在下列复涂情况下才能达到：

- 涂层表面应具有无涂装间隔的“长期的”表面特性。比如，复涂的船壳漆表面可能没有它应具有的“手触感觉得到的弹性”表面，这说明其表面已经开始老化。对于老化的表面已经没有复涂性，除非将老化的表层除去。

- 需复涂的环氧云母氧化铁涂层是完整的、紧密附着的，清洁干燥和无其他污染特。

- 带有光泽的涂层表面采用砂纸轻砂、扫砂等方法进行处理，但不要磨（扫）穿涂层，影响层的性能

※限定

该产品在10℃以下不完全固化。

在温度10℃以上、相对湿度85%以下环境涂装，待涂表面的温度至少高于露点3℃。

干燥时间和复涂间隔可能会由于现场的因素而有所改变。

避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，施工时注意做好通风及防火措施。

※责任声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身

质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。

z

电话：0592-2295250；2295251

网址：http：//www.coscoat.com

邮箱：coscoat@163.com