中远远扬EB4-3黑色消声瓦船壳漆-黑色50

※产品概述

·由柔性树脂、固化剂为基料，加入特种填料、有机溶剂、助剂等配制而成的双组分常温固化消声瓦用伪装型船壳漆

·VOC小于250g/1

※用途

·用于带消声瓦潜艇水线以上船壳作为伪装面漆用

※产品信息

体积固体份               71%±2%

光泽度                   半光

标准膜厚                 60微米干膜厚（85微米湿膜厚）

理论涂布率               11.8平方米/公升，在标准膜厚时

9.9平方米/千克，在标准膜厚时

混合比率                 5：3（质量比）

1.08：1（体积比）

施工方法

无气喷涂                推荐使用

喷嘴尺寸          0.38-0.53mm

出口压力          ≥17Mpa

有气喷涂                喷嘴尺寸          2.0-3.0mm

出口压力          ≥0.4Mpa

刷涂/辊涂               仅用于小面积。需多道涂层以达规定膜厚

稀释剂                  不推荐使用，在特殊情况下，使用HX-32（最多不超过总量的5%）

设备清洗剂              HX-32

熟化时间                10℃            25℃           35℃

90min           45min          30min

干燥参数

10℃            25℃           35℃

表干                     15h             8h              4h

实干                     30h             24h             20h

混合后施工时间           6h              4h              2h

复涂参数                               底材温度

10℃             25℃          35℃

复涂下列产品时           Min   Max      Min  Max       Min  Max

中远EB4-8               30h    10d      20h  7d         12h   4d

中远EB4-3               30h    10d      20h  7d         12h   4d

贮存                  贮存于凉爽干燥环境之中，通风良好并避开热源或火源，包装容器必须保存密闭。在25℃的条件下贮存期为12个月以上

（应以实际检验结果为准）

装卸                  小心装卸，使用前搅拌均匀

包装规格              甲组分  20公升容器装10千克/7.04公升

乙组分  10公升容器装6千克/6.6公升

闪点                  甲组分          乙组分            混合漆

大于29℃        大于28℃         大于29℃

中远涂料研制开发的重防腐系列涂料采用国际先进配方及现代化设备生产,它是具有国际领先水平的高性能专业防腐涂料。它的问世为人类成功解决一系列防腐问题找到了一条途径，本系列产品可广泛用于船舶军舰,桥梁及工程等一切构件的防腐作业。

※表面处理

所有待涂表面应清洁、干燥且无污染物。

新造船

待涂区域应采用金刚砂纸手工或电动打磨处理，磨去表面光亮的脱模处理层，使表面具有一定的粗糙度，表面呈亚光状，先涂装中远EB4-8，再复涂间隔内涂装。

大修

采用金刚砂纸手工或电动打磨处理，清除消声瓦表面旧的涂层，使表面具有一定的粗糙度，表面呈亚光状，清洁表面，先涂装中远EB4-8，再复涂间隔内涂装。

维修

“请咨询中远涂料销售代表”。

特别注意事项

当用中远EB4-3复涂在处于复涂延长期的中远EB4-3上时，涂层之间理想的附着力。只有在下列复涂情况下才能达到：

a)涂层表面应具有无涂装间隔的“长期的”表面特性。比如，复涂的船壳漆表面可能没有它应具有的“手触感觉得到的弹性”表面，这说明其表面已经开始老化。对于老化的表面已经没有复涂性，除非将老化的表层除去。

b)需复涂的环氧云母氧化铁涂层是完整的、紧密附着的，清洁干燥和无其他污染特。

c)带有光泽的涂层表面采用砂纸轻砂、扫砂等方法进行处理，但不要磨（扫）穿涂层，影响层的性能

※限定

该产品在10℃以下不完全固化。

在温度10℃以上、相对湿度85%以下环境涂装，待涂表面的温度至少高于露点3℃。

干燥时间和复涂间隔可能会由于现场的因素而有所改变。

避免长期吸入溶剂蒸汽或漆雾，皮肤、眼睛不得接触本品，施工时注意做好通风及防火措施。

※责任声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。

但由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身

质量的保证。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。

z

电话：0592-2295250；2295251

网址：http：//www.coscoat.com

邮箱：coscoat@163.com